ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ЛИСТАМИ МОНОЛИТНЫХ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ТИПА "А"

ВСН 240-88

ОРДЕНА ЛЕНИНА ПРОЕКТНО СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МОССТРОЙ

Разработаны НИИМосстроем Мосстройкомитета (канд. техн. наук Б.В. Ляпидевский; канд.техн.наук М.И. Токарь; Л.В. Городецкая) совместно с МНИИТЭПом (В.А. Сиора; М.П. Махин; Р.Х. Львовский; А.М. Козловский) и трестом Мосфундаментстрой № 3 (В.И. Узков; В.И. Ципко).

Внесены    НИИМосстроем Мосстройкомитета

Подготовлены к утверждению Техническим управлением ПСО Мосстрой

Согласованы с Управлением подготовки производства. ПСО Мосстрой, институтом МНИИТЭП, трестом Мосфундаментстрой № 3, отделом охраны труда ПСО Мосстрой, ЦК профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов.

При разработке "Инструкции" использована нормативно-техническая документация Донецкого ПромстройНИИпроекта.

| Проектно-строительное объединение Мосстрой | Ведомственные строительные нормы | ВСН 240-88 Вводятся впервые |
| --- | --- | --- |
|  | Инструкция по технологии гидроизоляции полиэтиленовыми листами монолитных подземных сооружений типа "А" |  |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ

1.1. Настоящая "Инструкция" распространяется на опытное строительство подземных сооружений типа "А" из монолитного железобетона с использованием в качестве гидроизоляции полиэтиленовых листов и пристенного дренажа из керамзитобетонных плит.

1.2. Для гидроизоляции стен подземных сооружений используются профилированные листы с анкерными ребрами полиэтиленовые (ТУ 21-33-1-85), а днищ и перекрытий - гладкие полиэтиленовые листы (ТУ 21-33-2-85 "Листы полиэтиленовые" или ТУ 6-19-198-82 "Листы из вторичного полиэтилена").

1.3. Температурный интервал, при котором обеспечивается надежная эксплуатация полиэтиленовой гидроизоляции, составляет от -20 до +30°С. Допускается длительная эксплуатация (не более 2-3х месяцев) при температуре до -30°С.

| Внесены НИИМосстроем | Утверждены Техническим управлением Проектно-строительного объединения Мосстрой 28.12.88г. | Срок введения с 27.02.89г. |
| --- | --- | --- |

1.4. Гидроизоляция из полиэтиленовых листов устойчива к радиационным излучениям. Повышенный уровень радиация (не менее 108 рад.) не является препятствием для применения гидроизоляции.

1.5. Для изготовления профилированных полиэтиленовых листов с анкерными ребрами должен использоваться гранулированный полиэтилен высокого давления базовых марок 102-14 высшего или первого сорта (ГОСТ 16337-77).

1.6. Толщина профилированного полиэтиленового листа с анкерными ребрами должна быть равна 1,3 мм (ширина листа - 1884 мм при расстоянии между анкерными ребрами 40 мм) (ТУ 21-33-1-85). Толщина гладкого полиэтиленового листа должна быть не менее 1 мм. Ширина - не менее 1,1 м (ТУ 21-33-2-85 и ТУ 6-19-198-82). Длина листа в рулоне - не менее 50м.

1.7. Бетон и арматура монолитных участков сооружения должны отвечать требованиям СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" и требованиям рабочих чертежей.

1.6. Для пристенных дренажей следует применять керамзитобетонные фильтрующие плиты, отвечающие требованиям ТУ 400-1-213-1-83 "Плиты керамзитобетонные дренажные", имеющие размеры 1000х500х80 мм, с четырьмя продольными сквозными каналами диаметром 35 мм; масса плит - 36 кг.

1.9. Строительно-монтажные работы по гидроизоляции сооружений и устройству пристенного дренажа должны выполняться в соответствии с проектом, общими правилами производства и приемки работ, проектом производства работ, а также настоящей "Инструкцией".

# 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Рекомендуемое конструктивное решение устройства гидроизоляции и пристенного дренажа подземного сооружения приведено на рис. 1

0145S10-06847