Министерство химического и нефтяного машиностроения 
ВПО «Союзхиммаштехнология»

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
ТЕХНОЛОГИИ ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО АППАРАТОСТРОЕНИЯ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ 
И КОНТРОЛЯ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

РД 26-17-049-85

Волгоград

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ письмом Министерства химического и нефтяного машиностроения от 10.06.85 № 21-3/827

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Э.Д. Черпилло, Ю.П. Булатов, С.Н. Бережницкий, В.А. Нижегородов, В.К. Сорокин, И.Н. Аникина

СОГЛАСОВАН С ВНИПТИхимнефтемашем

О.В. Погребцов

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

| ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ И КОНТРОЛЯ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | РД 26-17-049-85 #### Взамен РТМ 26-304-78 |
| --- | --- |

Срок введения установлен

с 1 октября 1985 г.

Настоящий руководящий документ распространяется на электроды сварочные по ГОСТ 9466-75, флюсы сварочные по ГОСТ 9087-81, проволоку сварочную по ГОСТ 2246-70, проволоку наплавочную по ГОСТ 10543-82 и порошковую проволоку.

РД устанавливает единую систему организации централизованного хранения, подготовки, контроля качества и доставки сварочных материалов в условиях заводов Министерства химического и нефтяного машиностроения.

РД содержит сведения по организации хранения и выполнению технологических операций подготовки и контроля сварочных материалов, приводит технические условия на хранение сварочных материалов, основные технические решения по организации комплексно-механизированных участков хранения и подготовки сварочных материалов, рекомендации по ведению учетной документации, излагает основные положения по централизованной доставке сварочных материалов потребителям и приводит перечень рекомендуемого оборудования.

РД предназначен для внедрения на предприятиях Министерства химического и нефтяного машиностроения единой системы организации хранения, подготовки, контроля и качества и централизованной доставки сварочных материалов потребителям с целью решения следующих вопросов:

повышения качества сварных соединений: в связи с использованием сварочных материалов, подготовленных в соответствии с техническими требованиями;

сокращения расхода сварочных материалов за счет создания необходимых условий хранения и транспортировки;

снижения трудозатрат и улучшения условий труда при проведении работ по хранению, подготовке и доставке сварочных материалов.

РД может быть использован в качестве рекомендательного документа следующими категориями работников организаций и предприятий Минхиммаша:

технологическими службами при разработке проектов комплексно-механизированных участков и рабочей технологии хранения, подготовки и контроля сварочных материалов;

конструкторам при проектировании оборудования для хранения и подготовки сварочных материалов;

работниками технического контроля, материально-технического снабжения и производственных подразделений.

# 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Приемка материалов

1.1.1. Сварочные материалы, поступающие на участок централизованного хранения и подготовки или общезаводской склад, должны пройти внешнюю приемку (количественный и качественный контроль) с соответствующим оформлением первичной приходной документации.

1.1.2. Внешняя приемка сварочных материалов производится комиссией в составе работников участка (склада), представителей ОТК и отдела снабжения, которая руководствуется инструкциями «О Порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству» (№ П-6 и П-7), утвержденными постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. и 25 апреля 1966 г.

1.1.3. Поступление материалов оформляется приходным ордером в трех экземплярах: для бухгалтерии, отдела снабжения и участка хранения и подготовки сварочных материалов (склада).

1.1.4. Заведующий участком (складом) или дежурный кладовщик должен отметить поступление сварочных материалов в журнале регистрации прибытия грузов.

1.1.5. Сварочные материалы, поступающие на участок для повторной подготовки, учитываются на основании приемо-сдаточных накладных, выписываемых цехами-сдатчиками.

1.2. Размещение и хранение материалов

1.2.1. Каждая поступающая на участок (склад) партия материалов должна размещаться отдельно и регистрироваться в журнале поиска материалов (рекомендуемое приложение 1).

1.2.2. На каждый вид, марку и размер сварочных материалов, поступающих на участок (склад), кладовщиком открывается карточка складского учета (типовая форма М17).

1.2.3. Сварочные материалы следует хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15 °C в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения, ржавления и механических повреждений.

1.2.4. Электроды должны храниться в упаковке по ГОСТ 9466-75, таре, стеллажах или штабеле с высотой укладки пачек электродов не более 1 м. Высота укладки пачек электродов с основным видом покрытия не должна превышать 5 рядов.

1.2.5. Мотки (бухты, катушки) проволоки необходимо хранить на складе, упакованными по ГОСТ 2246-70 или ГОСТ 10543-82, снабженными металлическими ярлыками предприятия-изготовителя.

1.2.6. Проволока порошковая должна храниться в специальной таре или упаковке предприятия-изготовителя. Тару и упаковку без надобности не вскрывать.

1.2.7. Флюсы следует хранить в бумажных мешках по ГОСТ 2226-75, уложенных в штабель или на поддоны, а также россыпью в специальных емкостях (бункерах, ларях и таре).

1.2.8. В табл. 1 приведены рекомендуемые способы складирования сварочных материалов.

Таблица 1

Рекомендуемые способы складирования сварочных материалов

| Наименование материала | Складской запас, т | Вид упаковки | Способ хранения | Высота складирования, м | Средства механизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроды сварочные | До 10 вкл. | Пачки, обернутые бумагой | Стеллаж полочный | 2,0 | - |
|  |  | Картонные коробки |  |  |  |
|  | Св. 10 | То же | Тара ящичная | 5,0 | Электроштабелер напольный |
|  |  |  | Тара сетчатая |  |  |
|  |  |  | Поддоны |  |  |
|  |  |  | Стеллаж каркасный |  | Кран-штабелер |
|  | " 100 | " | То же | 8,0 | Кран-штабелер с кабиной |
| Проволока сварочная | До 15 вкл. | Мотки, обернутые бумагой, пленкой, мешковиной | Штабель | 1,5 | Кран-балка |
| Проволока наплавочная |  |  | Тара штабелируемая | 3,0 | " |
|  | Св. 15 | То же | Стеллаж консольный | 5,0 | Кран-штабелер |
|  | " 100 |  | Тара | 8,0 | Кран-штабелер с кабиной |
|  |  |  | Стеллаж каркасный |  |  |
| Проволока сварочная на крупногабаритных катушках | - | - | Штабель | 2,0 | Кран-балка |
|  |  |  | Поддон |  |  |
| Проволока порошковая | - | Мотки, обернутые водонепроницаемой бумагой, в жестяных банках | Стеллаж полочный | 5,0 | Кран-штабелер |
|  |  |  | Поддон |  |  |
| Флюсы сварочные | До 10 вкл. | Мешки бумажные | Штабель | 1,5 | - |
|  |  |  | Контейнер | 3,0 | Подъемник |
|  | Св. 10 | Без упаковки россыпью | Ларь | 1,0 | - |
|  |  |  | Контейнер | 3,0 | Подъемник |
|  |  |  | Бункер | 6,0 | Пневмотранспорт |

1.3. Комплектование и отпуск материалов

1.3.1. Комплектование сварочных материалов перед отпуском их в производство осуществляется по заявкам потребителя (рекомендуемое приложение 2).

1.3.2. В качестве основного планово-контрольного документа для отпуска материалов потребителям должны использоваться лимитные карточки (типовая форма М31) или групповые лимитные ведомости, оформляемые ОМТС завода в двух экземплярах (для цеха и участка хранения и подготовки).

1.3.3. Текущий отпуск материалов должен осуществляться в соответствии с установленными лимитами и заявками цехов и оформляться сдаточной накладной. Накладная выписывается участком-отправителем и оформляется в цехах-потребителях лицами, ответственными за централизованную доставку сварочных материалов.

# 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1. Сварочные электроды, флюсы и порошковая проволока

2.1.1. Сварочные электроды, флюсы и порошковую проволоку перед выдачей в производство необходимо прокаливать согласно режимам, приведенным в паспортах или технических условиях, разработанных предприятиями-изготовителями. Для наиболее распространенных сварочных электродов, флюсов и порошковой проволоки рекомендуемые режимы прокалки приведены в табл. 2, 3 и 4.

2.1.2. Прокалку сварочных материалов следует производить в электропечах, обеспечивающих равномерную температуру по всему объему рабочего пространства, оснащенных автоматическими устройствами и контрольными приборами, гарантирующими соблюдение технологических режимов подготовки сварочных материалов.

Режим прокалки должен быть записан графически на диаграмме контрольного прибора печи. Диаграммы нумеруются (регистрируются) в установленном порядке и хранятся в специально отведенном месте.

Данные по прокаленным сварочным материалам должны записываться в журнале регистрации подготовленных сварочных материалов (рекомендуемое приложение 3).

2.1.3. Одновременная загрузка в печь сварочных электродов или флюсов разных марок не допускается, кроме электродов, имеющих одинаковые режимы прокалки и вид покрытия, и при условии исключения возможности их перемешивания.

2.1.4. Перед прокалкой электроды необходимо освободить от упаковки и уложить в пеналы, рассчитанные на 1 - 2 пачки. Допускается прокалка электродов россыпью и пачками, увязанными неметаллической проволокой. Порошковую проволоку также необходимо освободить от упаковки и распушить, т.е. ослабить стягивающие скрутки.

2.1.5. После прокалки каждый пенал и моток проволоки должен быть снабжен ярлыком, содержащим следующие данные:

условное обозначение электродов или марку проволоки;

номер сертификата (для электродов);

номер партии;

массу в килограммах;

номер диаграммы контрольного прибора;

дату прокалки.

В ярлыке должно быть предусмотрено место для специальной отметки о повторной прокалке (см. п. 2.1.9).

2.1.6. Пеналы с электродами, мотки проволоки и прокаленный флюс следует загрузить в герметичную тару, предназначенную для хранения и транспортировки.

2.1.7. Герметичная тара со сварочными материалами, отправляемая с участка потребителям, должна снабжаться сопроводительными документами - упаковочными листами (рекомендуемые приложения 4 и 5).

2.1.8. Использование электродов, проволоки и флюсов по истечении срока годности, приведенного в табл. 2, 3 и 4, не допускается.

Применение этих материалов разрешается после проведения повторной прокалки по режимам, приведенным в табл. 2, 3 и 4 или в паспортах и технических условиях.

2.1.9. Прокалка электродов может производиться не более двух раз, не считая прокалку при их изготовлении.

Прокалка флюсов может производиться многократно.

Таблица 2

Рекомендуемые режимы прокалки и сроки годности наиболее распространенных сварочных электродов

| Марка электродов | Температура в печи при загрузке электродов, °С, не более | Скорость подъема температуры, °C/ч | Температура прокалки, °C | Время выдержки, ч | Охлаждение с печью при закрытых дверцах до температуры, °С | Охлаждение с печью при открытых дверцах до температуры, °C | Срок годности после прокалки при хранении в помещениях, отвечающих требованиям п. 2.1.15, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНО-3, АНО-4С, МР-3, ОЗС-4, ОЗС-12, ОЗС-17Н, РБУ-4, ВП-8 | 100 | 100 - 150 | 180 - 200 | 1 | 150 | 100 - 120 | 5 |
| ОЗЛ-6, ОЗЛ-8, ЗИО-8, ЭА-395/9, ЭА-400/10Т, НИАТ-5, ЦЛ-11, ЦТ-15, НВ-40, ЯФ-1, АНЖР-1, АНЖР-2, КТИ-5, КТИ-7, ОЗЛ-9А, АНВ-20, АНВ-17, ЦТ-26, ОЗЛ-17У, ОЗЛ-20, ЭА-898/19, ЭА-902/14, НЖ-13, СЛ-16 | 150 | 100 - 200 | 200 - 250 | 1 | 100 | 100 - 120 | 5 |
| ЦЛ-20, ТМЛ-1, ХЗМ-1, ЦУ-2ХМ, УОНИ/10Х13, УОНИ13/45МХ, ЦЛ-38, ЦЛ-17, ЦЛ-14, ЦЧ-4 | 150 | 100 - 200 | 350 - 400 | 1 | 200 | 100 - 150 | 5 |
| УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, К-5А, АНО-11, ДСК-50, М-11, ТМУ-21У, ВП-4, ВП-6, УП-2/55, УП-2/45 | 150 | 100 - 200 | 350 - 400 | 1,5 | 200 | 100 - 150 | 5 |

Таблица 3

Рекомендуемые режимы прокалки и сроки годности наиболее распространенных сварочных флюсов

| Марка флюса | Температура печи при загрузке флюсов, °С, не более | Скорость подъема температуры, °C/ч | Температура прокалки, °C | Время выдержки, ч | Охлаждение с печью при закрытых дверцах до температуры, °С | Охлаждение с печью при открытых дверцах до температуры, °C | Срок годности после прокалки при хранении в помещениях, отвечающих требованиям п. 2.1.15, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦ-6 | 150 | 100 - 200 | 250 - 300 | 5 | 200 | 100 - 120 | 15 |
| ОСЦ-45М, ОСЦ-45, AH-348-А, АН-348-АМ, ФЦ-11, АН-8, АН-17, АИ-18, АН-26С, ЗИО-Ф2 | 150 | 100 - 200 | 300 - 420 | 2 | 300 | 100 - 150 | 15 |
| АН-43, AH-20Н | 150 | 100 - 200 | 380 - 450 | 2 | 300 | 100 - 150 | 15 |
| АН-47 | 150 | 100 - 200 | 400 - 500 | 2 | 300 | 100 - 150 | 15 |
| AHФ-6 | 150 | 100 - 200 | 500 - 600 | 1 | 300 | 100 - 150 | 15 |
| АН-26П, АН-26СП | 150 | 100 - 200 | 500 - 600 | 2 | 300 | 100 - 150 | 15 |
| АНК-47, АН-42 | 150 | 100 - 200 | 630 - 660 | 2 | 300 | 100 - 150 | - |
| КФ-16, НФ-18 | 150 | 100 - 200 | 700 - 750 | 5 | 300 | 100 - 150 | - |
| АН-22 | 150 | 100 - 200 | 850 - 900 | 3,5 | 500 | 100 - 200 | 15 |
| 48-ОФ-6 | 300 | 100 - 200 | 900 - 930 | 5 | 500 | 100 - 200 | - |
| 48-ОФ-10 | 300 | 100 - 200 | 950 - 970 | 5 | 500 | 100 - 200 | - |

Примечание. Флюсы марок 48-ОФ-6 и 48-ОФ-10 после прокалки должны храниться только в герметичной таре.

Таблица 4

Рекомендуемые режимы прокалки и сроки годности наиболее распространенных порошковых проволок

| Марка порошковой проволоки | Технические условия | Температура в печи при загрузке проволоки, °C, не более | Скорость подъема температуры, °С/ч | Температура прокалки, °C | Время выдержки, мин | Срок годности после прокалки при хранении в помещениях, отвечающих требованиям п. 2.1.15, мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП-2 | ТУ 36-1830-74 | 100 | 100 - 200 | 150 - 200 | 60 - 90 | 1 |
| СП-3 | ТУ 36-2516-83 | 100 | 100 - 200 | 150 - 200 | 60 - 90 | 1 |
| ПП-АН3 | ТУ 14-4-982-79 | 100 | 100 - 200 | 230 - 250 | 120 | 1 |
| ПП-АН8 | ТУ 14-4-1059-80 | 100 | 100 - 200 | 230 - 250 | 120 | 3 |
| ПП-АН9 | ТУ 14-1116-81 | 100 | 100 - 200 | 230 - 250 | 120 | 3 |
| ПП-АН10 | ТУ 14-4-604-75 | 100 | 100 - 200 | 230 - 250 | 120 | 3 |
| ПП-АН19С | ТУ 423-84ИЭС | 100 | 100 - 200 | 230 - 250 | 120 | 1 |
| ПП-АН19Н | ТУ 221-79ИЭС | 100 | 100 - 200 | 230 - 250 | 120 | 1 |
| ПП-АНВ1 | ТУ 217-79ИЭС | 100 | 100 - 200 | 230 - 250 | 120 | 3 |
| ПП-АН42 | ТУ 14-2-258-72 | 100 | 100 - 200 | 230 - 250 | 120 | 3 |

2.1.10. При повторной прокалке электродов и флюсов сохраняются требования п. 2.1.2.

Для электродов, прошедших вторую прокалку, в журнале регистрации в графе «Специальные отметки» и на ярлыке должны быть сделаны пометки «Вторая прокалка».

2.1.11. После повторной прокалки срок годности электродов, проволоки и флюсов устанавливается согласно требованиям табл. 2 и 3 или паспортов и технических условий.

2.1.12. Электроды и флюсы следует выдавать сварщику в количестве, необходимом для односменной работы.

2.1.13. Неиспользованные за смену электроды следует хранить в сушильных шкафах, установленных на сварочных участках.

Флюс следует хранить в герметичной таре.

2.1.14. При хранении прокаленных электродов, проволоки и флюсов в сушильных шкафах (с температурой 135 - 150 °C), оснащенных приборами для автоматического поддержания температуры, или герметичной таре срок годности их не ограничивается.

2.1.15. При хранении прокаленных электродов, проволоки в помещениях или цеховых кладовых с температурой не ниже +18 °C и относительной влажностью воздуха не более 60 % срок годности согласно табл. 2, 3 и 4.

2.1.16. Оставшийся после сварки флюс должен собираться раздельно по маркам в специальную тару, по мере накопления возвращаться на участок подготовки и очищаться от шлаковых включений, металлических примесей и загрязнений.

Перед выдачей в производство флюс должен пройти повторную прокалку.

2.2. Сварочная проволока

2.2.1. Перед выдачей в цех сварочную проволоку необходимо очистить от ржавчины, загрязнений и смазок.

Данные на очищенную проволоку должны записываться в журнале регистрации (см. рекомендуемое приложение 3).

2.2.2. Очищенная проволока должна быть перемотана в кассеты или на катушки.

2.2.3. Кассеты или катушки с очищенной проволокой следует хранить в специальных стеллажах или в таре.

2.2.4. Каждая кассета или катушка должны быть снабжены ярлыком, содержащим следующие данные: условное обозначение проволоки, номер партии, номер плавки.

2.2.5. Транспортировка кассет и катушек с очищенной проволокой должна осуществляться в специальной закрытой таре, снабженной сопроводительным документом - упаковочным листом (рекомендуемое приложение 5).

# 3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3.1. При проведении внешней приемки сварочные материалы, поступающие на участок централизованного хранения и подготовки или общезаводской склад, проходят входной контроль качества (контрольную проверку).

3.2. Контрольная проверка производится для определения качества сварочных материалов и соответствия их сертификатных данных требованиям стандартов, технических условий и других сопроводительных документов.

3.3. Контрольная проверка электродов проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 9466-75 и заключается в следующем:

проверке сертификата (паспорта) на соответствие его данных требованиям соответствующих ГОСТа, ТУ или паспорта);

внешнем осмотре и обмере электрода, проверке прочности и эксцентричности покрытия;

проверке влажности покрытия;

проверке сварочно-технологических свойств электродов (технологическая проба);

определении механических свойств металла шва, наплавленного металла и сварного соединения;

проведении химического анализа металла шва и наплавленного металла;

определении ферритной фазы в наплавленном металле (для электродов аустенитного класса);

проверке на стойкость против межкристаллитной коррозии (для коррозионностойкого металла шва).

Обязательными являются проверка сертификатов, внешний осмотр с проверкой прочности, эксцентричности и влажности покрытия, проведение технологической пробы.

3.4. Контрольная проверка флюса проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 9087-81 и заключается в следующем:

проверке сертификата (паспорта) на соответствие его данных требованиям стандарта;

проверке на однородность (по внешнему виду);

определении гранулометрического состава;

определении влажности;

определении объемной массы;

проверке химического состава.

Обязательными являются проверка сертификатов, проверка на однородность и определение влажности.

3.5. Контрольная проверка проволоки проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 2246-70 и ГОСТ 10543-82 и заключается в следующем:

проверке сертификата (паспорта) на соответствие его данных требованиям стандартов;

внешнем осмотре и обмере;

проверке временного сопротивления;

определении химического состава;

определении содержания a-фазы;

определении механических свойств металла шва, наплавленного металла и сварного соединения;

проверке на стойкость против межкристаллитной коррозии;

проверке проволоки на загиб (для проволоки наплавочной).

Обязательными являются проверка сертификата, внешний осмотр и обмер.

3.6. Контрольная проверка порошковой проволоки проводится в соответствии с требованиями соответствующих технических условий и включает:

проверку паспорта на соответствие его данных требованиям соответствующих технических условий;

внешний осмотр и обмер;

определение влажности сердечника (шихты);

проверку коэффициента заполнения и равномерности заполнения оболочки шихтой;

проверку сварочно-технологических свойств;

проверку механических свойств и химического состава металла шва.

Обязательными являются проверка паспортов, внешний осмотр и обмер, проверка коэффициента заполнения и равномерности заполнения оболочки шихтой.

При необходимости проводятся испытания наплавленного металла на коррозионную стойкость, содержание феррита, содержание водорода и т.д.

3.7. Детальный порядок и объем контрольной проверки по видам сварочных материалов определяются стандартами предприятия в зависимости от номенклатуры применяемых материалов и конкретных условий производства.

3.8. В процессе подготовки материалов и перед выдачей потребителям должны проводиться следующие виды контроля качества:

проверка гарантийного срока годности для электродов;

визуальный осмотр на соответствие требованиям ГОСТ 9466-75 - для электродов, ГОСТ 9087-81 - для флюсов, ГОСТ 2246-70, ГОСТ 10543-82 - для проволок и соответствующих технических условий для порошковых проволок;

проверка режимов прокалки электродов, флюса и порошковой проволоки;

проверка наличия и правильности оформления сопроводительных документов;

проверка срока годности материалов согласно табл. 2, 3 и 4.

3.9. Электроды с истекшим гарантийным сроком годности перед подготовкой должны проходить повторный контроль качества, определяемый п. 3.3.

3.10. Входной контроль качества сварочных материалов и контроль качества их подготовки перед выдачей в производство осуществляется ОТК завода с привлечением необходимых служб предприятия.

# 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ДОСТАВКЕ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

4.1. С целью своевременного и ритмичного обеспечения производственных подразделений качественными сварочными материалами, оптимального использования транспортных средств и сокращения численности вспомогательных рабочих доставку сварочных материалов с участка подготовки необходимо производить централизованно.

4.2. Для осуществления централизованной доставки сварочных материалов производственным подразделениям необходимо выполнить следующие основные условия:

сварочные материалы перед отправкой с участка должны быть скомплектованы согласно цеховым заявкам;

в цехах завода необходимо строго определить и соответствующим образом оборудовать места приемки и текущего хранения сварочных материалов;

на грузопотоках «участок - цехи» должна действовать система движения транспорта по графикам и маршрутам;

должна быть разработана система документооборота между участком и цехами (номенклатуру документов см. п. 1.3 и приложениях 2, 4, 5).

4.3. Доставку сварочных материалов потребителям осуществлять только в специальной таре, обеспечивающей сохранность от увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

4.4. Доставка сварочных материалов цехам завода производится работниками транспортного цеха (водителем-экспедитором и грузчиком-стропальщиком), закрепленными за участком подготовки сварочных материалов и осуществляющими погрузку, транспортировку и разгрузку сварочных материалов, возврат неиспользованных сварочных материалов на повторную подготовку, возврат освободившейся тары, оформление оперативно-отчетной документации (приемо-сдаточных накладных).

4.5. Оперативное управление централизованной доставкой сварочных материалов должно осуществляться регламентированным составом работников предприятия.

# 5. ТИПОВАЯ СХЕМА УЧАСТКА ХРАНЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Участок предназначен для хранения и подготовки сварочных материалов.

5.2. Участок хранения и подготовки сварочных материалов является самостоятельным структурным подразделением ОМТС предприятия.

5.3. Организационной основой работы участка является принцип централизации хранения, подготовки, доставки и учета сварочных материалов потребителям. Организация работы участка регламентируется инструкцией о порядке приемки, отпуска и учета сварочных материалов, технологическими процессами на хранение, подготовку и транспортировку их в цехи, должностными инструкциями и положением об участке.

Разработка технологической документации и техническое руководство на участке осуществляется службой отдела главного сварщика.

5.4. Система оплаты труда работников, занятых хранением, подготовкой и доставкой сварочных материалов - повременно-премиальная, стимулирующая высокопроизводительную работу (правильное хранение, качественную подготовку и своевременную доставку сварочных материалов).

5.5. Основными задачами участка хранения и подготовки сварочные материалов являются:

своевременная приемка и выдача сварочных материалов потребителям;

организация хранения материалов в соответствии с техническими требованиями по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9087-81, ГОСТ 2246-70 и ГОСТ 10545-82;

обеспечение качественной и количественной подготовки сварочных материалов перед использованием их в производстве;

обеспечение надлежащего учета и своевременное оформление отчетной документации;

организация централизованной доставки грузов потребителям и возврат оборотной тары.

5.6. Участок должен располагаться в помещении, отвечающем соответствующим требованиям на хранение сварочных материалов (см. раздел 1), оснащенным подъемно-транспортным, тарно-стеллажным оборудованием, оргоснасткой.

5.7. В состав участка входит отделение хранения сварочных материалов и отделение их подготовки.

5.8. Отделение хранения имеет приемную площадку, где производится разгрузка, комплектация и укладка сварочных материалов. Отделение оборудуется металлическими бункерами для хранения флюсов и специальными стеллажами для хранения электродов и сварочной проволоки.

5.9. Отделение подготовки сварочных материалов оснащено комплексом специального оборудования. Прокалка электродов, флюсов и порошковой проволоки производится в электропечах. Сварочная проволока перед выдачей в производство подвергается очистке и перемотке на специальных станках.

5.10. Комплектация, хранение и подача подготовленных сварочных материалов производится на специальной отгрузочной площадке.

5.11. Типовая схема участка приведена в рекомендуемом приложении 6.

5.12. Технико-экономические показатели участка хранения и подготовки сварочных материалов (для участка со складским запасом 120 т) приведены ниже.

5.13. При конкретном проектировании основными факторами, определяющими планировочное решение участка, являются:

годовой объем поступающих сварочных материалов;

строительная характеристика помещения;

режим работы;

применяемые средства механизации.

Технико-экономические показатели участка хранения и подготовки сварочных материалов

| Годовой объем поступления материалов |  |
| --- | --- |
| всего, т………………………………… | 700 |
| в том числе: |  |
| электродов…………………………. | 250 |
| флюсов…………………………….. | 230 |
| проволоки………………………….. | 220 |
| Норма запаса в календарных днях: |  |
| электродов…………………………. | 45 |
| флюсов…………………………….. | 48 |
| проволоки………………………….. | 90 |
| Запас материалов, т: |  |
| всего | 120 |
| в том числе: |  |
| электродов…………………………. | 33 |
| флюсов ………………………….. | 32 |
| проволоки ……………………….. | 55 |
| Общая площадь, м2 ……………………. | 500 |
| Коэффициент использования площади …. | 0,3 |
| Режим работы, смен …………………… | 2 |
| Количество работающих ………………. | 6 |
| Дополнительные капитальные вложения, тыс. руб. | 100 |
| Уровень механизации, % ………………. | 75 |
| Степень механизации, % ………………. | 65 |
| Годовой экономический эффект, тыс. руб. | 45 |
| Срок окупаемости, лет ………………… | 1,7 |

# 6. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6.1. Участки хранения и подготовки сварочных материалов должны быть оснащены необходимым тарно-стеллажным оборудованием, средствами механизации подъемно-транспортных работ и комплексом оборудования для подготовки сварочных материалов.

6.2. Основными факторами при выборе оборудования и средств механизации являются:

принятая технологическая схема организации работы участка;

способы хранения и подготовки материалов к выдаче;

характер поступающих на участок грузов, их размеры и штучный вес;

ритм поступления и выдачи, величина отдельных партий материалов;

объем грузопотока и его постоянство;

режим работы обслуживаемых участком цехов-потребителей и система питания рабочих мест;

строительная характеристика здания.

6.3. Рекомендуемое оборудование для организации участков приведено в табл. 5 - 8.

Таблица 5

Средства механизации подъемно-транспортных работ

| Наименование | ГОСТ, тип, модель, индекс чертежа | Техническая характеристика | Завод-изготовитель, организация-разработчик | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны мостовые электрические однобалочные опорные | ГОСТ 22045-82 | Грузоподъемность, | Бурейский механический завод Александрийский завод ПТО | Погрузочно-разгрузочные работы |
|  |  | тс ………………1 - 5 |  |  |
| Краны подвесные электрические однобалочные общего назначения | ГОСТ 7890-73 | То же ……………1 - 5 | Забайкальский завод ПТО | То же |
| Краны консольные стационарные поворотные ручные | ГОСТ 19494-74 | " ……………….0,5 | Производственно-техническое предприятие «Проммеханизация», г. Москва | " |
| Кран консольный | НММ 496 | Грузоподъемность, | ВНИПТИхимнефтемаш, г. Москва | " |
|  |  | тс ……………….0,25 |  |  |
|  |  | Радиус обслуживания наибольший, |  |  |
|  |  | м …………………..4 |  |  |
|  |  | Высота подъема крюка, |  |  |
|  |  | м …………………3,2 |  |  |
| То же | НММ 497 | Грузоподъемность, | То же | " |
|  |  | тс ………………..0,5 |  |  |
|  |  | Радиус обслуживания наибольший, |  |  |
|  |  | м …………………..4 |  |  |
|  |  | Высота подъема крюка, |  |  |
|  |  | м …………………3,2 |  |  |
| " | НММ 498 | Грузоподъемность, | " | " |
|  |  | тс ………………….1 |  |  |
|  |  | Радиус обслуживания наибольший |  |  |
|  |  | м …………………..4 |  |  |
|  |  | Высота подъема крика. |  |  |
|  |  | м …………………3,2 |  |  |
| Краны-штабелеры стеллажные | ГОСТ 16553-82 | Грузоподъемность, | Стахановский машиностроительный завод | Погрузочно-разгрузочные и складские работы |
|  |  | тс ……………..0,5 - 1 |  |  |
|  |  | Высота подъема грузозахватного органа, |  |  |
|  |  | м ……………3,8 - 16,2 |  |  |
| Краны-штабелеры мостовые опорные электрические | То же | Грузоподъемность, | Красногвардейский крановый завод | То же |
|  |  | тс ……………..0,5 - 1 |  |  |
|  |  | Длина пролета, | Стахановский машиностроительный завод |  |
|  |  | м ……………5,1 - 22,5 |  |  |
|  |  | Высота подъема грузозахватного органа, |  |  |
|  |  | м …………….5,2 - 9,5 |  |  |
| Электроштабелер | ЭШ-186 | Грузоподъемность, | Тбилисский электровозостроительный завод | " |
|  |  | тс ……………….0,50 |  |  |
| Электроштабелеры | EВ210 | Грузоподъемность, 1 | ГТП «Балканкар», Болгария | " |
|  | ЕВ246 | тс ………….0,63 - 1,00 |  |  |
|  | EB351 |  |  |  |
|  | EB416 |  |  |  |
|  | ЕВ426 |  |  |  |
|  | EB418, 56-3 |  |  |  |
|  | ЕВ418, 45-3 |  |  |  |
| Тележка с подъемными вилами | ТММ87 | Грузоподъемность, | ВНИПТИхимнефтемаш, г. Москва | " |
|  |  | тс …………………0,5 |  |  |
| То же | ТММ189 | То же…………………1,0 | То же |  |
| Краны двухконсольные поворотные | НММ220М3 | Грузоподъемность | Опытный завод «Машиностроитель», г. Москва | Погрузочно-разгрузочные работы |
|  |  | тс ……………….0,125 |  |  |
|  |  | Наибольший вылет стрелы, |  |  |
|  |  | м …………………2,5 |  |  |
|  |  | Высота подъема крюка |  |  |
|  |  | м …………………2,5 |  |  |
|  | НММ221М3 | Грузоподъемность, | То же | То же |
|  |  | тс ……………….0,32 |  |  |
|  |  | Наибольший вылет стрелы, |  |  |
|  |  | м …………………..4 |  |  |
|  |  | Высота подъема крюка, |  |  |
|  |  | м …………………2,5 |  |  |
| Электротележки платформенные с рулевым управлением | ЕП006 | Грузоподъемность, | ГТП «Балканкар», Болгария | Транспортные работы |
|  | ЕП008 | тс ………………….2 |  |  |
|  | ЕП010 |  |  |  |
| Гидроподъемник универсальный | ТММ186 | Грузоподъемность, | Опытный завод «Машиностроитель», г. Москва | Обслуживание печи для прокалки электродов |
|  |  | тс ……………….0,25 |  |  |
|  |  | Высота подъема вил, |  |  |
|  |  | м …………………1,5 |  |  |
| Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта | ГОСТ 20805-83 | Грузоподъемность, тс …………….0,63 - 5 | Бельцкий электротехнический завод | Погрузочно-разгрузочные и складские работы |
|  |  |  | Калининградский вагоностроительный завод |  |
|  |  |  | Свердловский машиностроительный завод |  |
|  |  |  | Канашский завод электропогрузчиков |  |
|  |  |  | Кутаисский электромеханический завод |  |
| Склад механизированный комплектовочный | СКМ-0,5 (ПЖА-195М4) | Грузоподъемность телескопического захвата, | ВНИПТИхимнефтемаш, г. Москва | Хранение электродов |
|  |  | тс ………………..0,5 |  |  |
|  |  | Высота подъема груза, |  |  |
|  |  | м ………………..5,25 |  |  |
| Склад механизированный | СМТ-16 | Грузоподъемность штабелера, | Великолукский опытный завод полимерного машиностроения | То же |
|  |  | тс ………………..0,5 |  |  |
|  |  | Высота подъема груза, |  |  |
|  |  | м …………………..4 |  |  |
| Установка для пневмотранспортировки сварочного флюса | 22926 | Техническая производительность, | ВНИИПТхимнефтеаппаратуры, г. Волгоград | Загрузка бункеров флюсом |
|  |  | т/ч ……………..8 - 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, |  |  |
|  |  | Па ……………….39,2 |  |  |
|  |  | (кгс/см2 …………….4 |  |  |
| Автоматизированный склад ПЖА-205 | ПЖА 205 | Грузоподъемность штабелера, | ВНИПТИхимнефтемаш, г. Москва | Хранение электродов |
|  |  | тс ………………..0,5 |  |  |
| Склад механизированный | НОД 55 | Грузоподъемность штабелера, | То же | То же |
|  |  | тс ………………..0,5 |  |  |
| Элеватор ленточный | ЛГ-250 | Производительность, | Карагандинский завод им. Пархоменко | Загрузка бункеров флюсом |
|  |  | т/ч ………………..25 |  |  |
| Питатель ленточный | ПЛ-10 | Производительность, | Завод «Амурский металлист», г. Благовещенск | То же |
|  |  | т/ч ………………..25 |  |  |

Таблица 6

Тарно-стеллажное оборудование

| Наименование | Тип, ГОСТ, модель, индекс чертежа | Техническая характеристика | Завод-изготовитель, организация-разработчик | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункерная установка для хранения флюса (применяется совместно с установкой для пневмотранспортировки сварочного флюса) | 22927 | Емкость бункера, | ВНИИПТхимнефтеаппаратуры, г. Волгоград | Хранение флюса |
|  |  | м3 ……………10 - 42 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры |  |  |
|  |  | м …..3,5´2,5´4,1 - 8,1 |  |  |
| Бункер для флюса | 22903 | Емкость бункера, | То же | То же |
|  |  | м3 ……………….4,2 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры. |  |  |
|  |  | м …..2,49´1,78´4,20 |  |  |
| Эстакада бункерная | 22757С11 | Емкость бункера, | " | " |
|  |  | м3 …………15,5 - 46,0 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, |  |  |
|  |  | м 3,50´2,50´3,75 - 8,25 |  |  |
| Тара герметичная с подставкой | 22761 | Грузоподъемность, | " | Хранение и транспортировка флюса |
|  |  | тс ………………..0,2 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры |  |  |
|  |  | мм .…….868´640´650 |  |  |
| Тара сетчатая | 22752 | Грузоподъемность, | " | Хранение и транспортировка электродов |
|  |  | тс ………………..0,2 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, |  |  |
|  |  | мм .…….840´640´650 |  |  |
| Тара сетчатая | 22965 | Грузоподъемность, | ВНИИПТхимнефтеаппаратуры, г. Волгоград | Хранение электродов |
|  |  | тс ………………..0,2 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, |  |  |
|  |  | мм .…….800´600´620 |  |  |
| Пенал переносной для электродов | 22943 | Грузовместимость, | То же | Транспортировка электродов |
|  |  | кг ………………….5 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, |  |  |
|  |  | мм .…….470´124´75,5 |  |  |
| Банка для флюса | 22975 | Грузовместимость, | " | Транспортировка и хранение флюса |
|  |  | кг ………………9 - 13 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, |  |  |
|  |  | мм .…….154´135´385 |  |  |
| Поддон | 22576 | Грузоподъемность, | " | Транспортировка флюса |
|  |  | тс ………………….2 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, |  |  |
|  |  | мм .…..1600´1244´220 |  |  |
| Стеллажи каркасные (одно- и двухсторонние) | - |  | - | Хранение электродов |
| Стеллажи консольные (одно- и двухсторонние) | - | - | - | Хранение мотков проволоки |
| Тара для загрузки флюса | 22538 | Грузоподъемность, | ВНИИПТхимнефтеаппаратуры, г. Волгоград | Загрузка бункеров сварочным флюсом |
|  |  | тс ………………..0,6 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, |  |  |
|  |  | мм .…..? |  |  |
| Таpa для загрузки флюса | 22657 | Грузоподъемность, | То же | Загрузка флюса в печь для прокалки |
|  |  | тс ………………0,2 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, |  |  |
|  |  | мм .…….800´680´675 |  |  |
| Тара герметичная | 22970 | Грузоподъемность, тс | " | Хранение и транспортировка электродов и флюса |
|  |  | для флюса ………0,115 |  |  |
|  |  | для электродов ….0,100 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, |  |  |
|  |  | мм .…676´440´880 |  |  |
| Стеллаж для катушек и кассет | 22578 | Габаритные размеры, | " | Хранение катушек и кассет с очищенной проволокой |
|  |  | мм .…1550´600´1990 |  |  |
| Стеллаж для технической документации | 22627 | Габаритные размеры, | " | Хранение технической документации на участке |
|  |  | мм .…..1285´400´2100 |  |  |

Примечание. Чертежи стеллажей для электродов и мотков проволоки разрабатываются при проектировании конкретного участка (склада).

Таблица 7

Оборудование для подготовки сварочных материалов

| Наименование | ГОСТ, тип, модель, индекс чертежа | Техническая характеристика | Завод-изготовитель, организация-разработчик | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропечь для прокалки электродов | 38493 | Пределы регулирования температуры, | ВНИИПТхимнефтеаппаратуры, г. Волгоград | Прокалка электродов |
|  |  | °С …………100 - 500 |  |  |
|  |  | Масса загружаемых электродов, |  |  |
|  |  | кг, не более ..……125 |  |  |
| Кассета | ОР.638.04.000 | Грузовместимость, | То же | Прокатка электродов в электропечи (черт. 38493) |
|  |  | кг, не более ..……125 |  |  |
| Печь для прокалки электродов | 38491 | Пределы регулирования температуры, | " | Прокалка электродов |
|  |  | °С …………100 - 500 |  |  |
|  |  | Масса загружаемых электродов, |  |  |
|  |  | кг, не более ..……175 |  |  |
| Пенал для электродов | 38438 | Грузовместимость, | " | Прокалка электродов в печах (черт. 38493 и 38491), транспортировка и хранение в таре (черт. 22970) |
|  |  | кг …………………5 |  |  |
|  |  | Масса, кг .………0,95 |  |  |
| Кассета для прокалки электродов | 38439 | Грузоподъемность, | " | Прокалка электродов в печи (черт. 38491) |
|  |  | кг ..…………….175 |  |  |
| Печь для прокалки флюса | 38445 | Пределы регулирования температуры, | ВНИИПТхимнефтеаппаратуры, г. Волгоград | Прокалка флюса |
|  |  | °С …………100 - 500 |  |  |
|  |  | Объем рабочего пространства, |  |  |
|  |  | м3 …………….0,183 |  |  |
| Кассета для прокалки флюса | 22956 | Объем рабочего пространства, | То же | Прокалка флюса в печи (черт. 38493) |
|  |  | м3 …………….0,078 |  |  |
| Кассета для прокалки флюса | 22997 | То же, м3 ………..0,12 | " | Прокалка флюса в печи (черт. 38491) |
| Печь малогабаритная | 38475 | Пределы регулирования температуры, | " | Прокалка электродов и флюса |
|  |  | °С …………100 - 500 |  |  |
|  |  | Масса загружаемых электродов или флюса, |  |  |
|  |  | кг, не более..…….30 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, |  |  |
|  |  | мм .....760´500´570 |  |  |
| Шкаф для сушки электродов | 38440 | Температура сушки, | " | Сушка и хранение электродов |
|  |  | °C .....……..50 - 150 |  |  |
|  |  | Масса загружаемых электродов, |  |  |
|  |  | кг, не более ..……100 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, |  |  |
|  |  | мм ......800´720´1260 |  |  |
| Пенал-термостат | 38476 | Температура рабочего пространства, | ВНИИПТхимнефтеаппаратуры, г. Волгоград | Сушка и хранение электродов на рабочих местах |
|  |  | °C .....………….150 |  |  |
|  |  | Масса загружаемых электродов, |  |  |
|  |  | кг, ..………………5 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, |  |  |
|  |  | мм ....…528´146´205 |  |  |
|  |  | Масса, кг ………….5 |  |  |
| Станок для очистки сварочной проволоки | 1223 | Диаметр очищаемой проволоки, | То же | Очистка проволоки |
|  |  | мм ……………..2 - 5 |  |  |
|  |  | Скорость очистки проволоки, |  |  |
|  |  | м/мин …………….50 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, |  |  |
|  |  | мм ….5310´1775´1135 |  |  |
| Станок для очистки сварочной проволоки | 1229 | Диаметр очищаемой проволоки | " | То же |
|  |  | мм ……………..1 - 2 |  |  |
|  |  | Скорость очистки проволоки, |  |  |
|  |  | м/мин ....…..65 - 0,65 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры |  |  |
|  |  | мм …..2785´1080´2019 |  |  |
| Станок для перемотки сварочной проволоки в закрытую кассету | 1218 | Диаметр перематываемой проволоки | " | Перемотка проволоки |
|  |  | мм ……………..2 - 5 |  |  |
|  |  | Скорость перемотки проволоки, |  |  |
|  |  | м/мин ..…………22,5 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, |  |  |
|  |  | мм …..1825´740´995 |  |  |
| Установка для электрохимической очистки сварочной проволоки | ОБ-1922 | Диаметр обрабатываемой проволоки, | ИЭС им. Е.О. Патона, г. Киев | Очистка проволоки |
|  |  | мм .…………0,8 - 3,0 |  |  |
|  |  | Производительность при двухсменной работе, |  |  |
|  |  | т/год ……….250 - 400 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм: |  |  |
|  |  | длина …………18000 |  |  |
|  |  | ширина ………..2000 |  |  |
| Установка для просеивания сварочного флюса | 22929 | Производительность, | ВНИИПТхимнефтеаппаратуры, г. Волгоград | Очистка сварочного флюса от посторонних включений и пыли |
|  |  | кг/ч, не менее .…..200 |  |  |
|  |  | Размеры гранул после просеивания, |  |  |
|  |  | мм …..……0,25 - 4,00 |  |  |
| Сепаратор | ПБСЦ-63/50, ГОСТ 10512-78 | Крупность кусков питания, | ПО бурового и транспортного оборудования, г. Воронеж | Магнитная сепарация при переработке отработанного флюса |
|  |  | мм, не более ……….3 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, |  |  |
|  |  | мм …...1200´1100´1700 |  |  |

Примечания: 1. На станках (черт. 1223, 1229) очистка проволоки осуществляется иглофрезами.

2. На установке (черт. СБ-1922) очистка проволоки осуществляется в ванне электрохимическим способом (электролит на основе ортофосфорной, серной кислоты и ингибитора).

3. В условиях монтажных площадок сборки-сварки химнефтеаппаратуры для прокалки электродов и флюса предпочтительно использование печи (черт. 38475), а для поддержания постоянной готовности электродов к работе пенала-термостата (черт. 38476).

Таблица 8

Оборудование и средства контроля

| Наименование | ГОСТ, тип, модель, индекс чертежа | Техническая характеристика | Завод-изготовитель, организация-разработчик | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Весы технические лабораторные | ВЛТ-1 | Предел взвешивания, | Фирма «Саша Кафарджиева», Болгария | Взвешивание флюса |
|  |  | кг ………………….1 |  |  |
|  | ВЛТ-2 | То же .........…….2 |  |  |
| Весы технические лабораторные квадрантные | ВЛТК-500г (ВТК-500) | " ……………….0,5 | Завод «Госметр», г. Ленинград | Взвешивание флюса и электродной обмазки |
| Весы лабораторные равноплечие | BЛP-200г | Предел взвешивания, | То же | То же |
|  |  | г ........………..200 |  |  |
| Сетки проволочные |  | Размер стороны ячейки, | - | Просеивание флюса |
|  | ГОСТ 3584-73 | мм ………..0,04 - 2,50 |  |  |
|  | ГОСТ 5336-80 | То же .......….3 - 100 |  |  |
|  | ГОСТ 6613-73 | " …………0,04 - 2,50 |  |  |
| Электрошкаф вакуумный сушильный | СНВС-4,5´3,413-М1 | Температура сушки, | УЗПЭП Литовской ССР, г. Утена | Сушка электродов |
|  |  | °С ……………….300 |  |  |
| Электропечь сопротивления камерная лабораторная | СНОЛ-1,6´2,5´1/9-М2У4,2 | Температура прокалки, | То же | Прокалка флюса |
|  |  | °С ……………….900 |  |  |
| Микрометр настольного типа | МГ-20, | Предел измерения, мм ………..20 | " | Измерение диаметров электродов и проволоки |
|  | ГОСТ 11195-74 |  |  |  |
| Измерительная лупа | ЛИ 4-10 | Кратность увеличения, | ЛОМО, г. Ленинград | Исследование флюса |
|  |  | раз ……………….10 |  |  |
| Потенциометры (самопишущие и регистрирующие приборы) | КСП-2 | - | - | Запись температурного режима |
|  | КСП-3 |  |  |  |
|  | КСП-4 |  |  |  |
|  | ПСР-1-08 |  |  |  |
|  | ЭПД-120 с |  |  |  |
|  | ППР-1М |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# Рекомендуемое

# Страница журнала поиска материалов

| Условное обозначение материала | Номер партии | Место хранения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер ряда стеллажа | Номер секции стеллажа | Номер яруса |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# Рекомендуемое

# заявка 
на подготовку и доставку сварочных материалов

цех № ___________________________

на «__» _______ 198_ г.

| Пункт доставки | Условное обозначение материала | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

(Должность, подпись, фамилия)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

# Рекомендуемое

# Страница журнала регистрации подготовленных сварочных материалов

| Дата подготовки | Условное обозначение материала | Номер партии | Номер плавки | Номер диаграммы контрольного прибора | Масса, кг | Особые отметки | Получатель | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ответственного за подготовку | работника ОТК |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

# Рекомендуемое

# Упаковочный лист к таре с флюсом

СВАРОЧНЫЙ ФЛЮС, 
отправляемый цеху (участку) ___________

| Марка | Номер партии | Масса, кг | Дата прокалки | Номер диаграммы контрольного прибора печи | Место и дата доставки | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ответственного за подготовку | работника ОТК |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

# Рекомендуемое

# Упаковочный лист к таре с электродами и проволокой

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
отправляемые цеху (участку) ___________

| Условное обозначение | Единица измерения | Кол-во | Место и дата доставки | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ответственного за подготовку | работника ОТК |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6

# Справочное

# Типовая схема участка

0145S10-06847

1 - установка для просеивания сварочного флюса; 2 - магнитный сепаратор; 3 - установка для пневмотранспортировки сварочного флюса; 4 - бункерная установка для хранения флюса; 5 - печь для прокалки флюса; 6 - печь для прокалки электродов; 7 - станок для очистки и намотки сварочной проволоки; 8 - стеллаж для катушек и кассет; 9 - стеллаж для электродов; 10 - стеллаж для бухт проволоки; 11 - кран-балка; 12 - кран-штабелер; 13 - кран консольный поворотный; 14 - тележка-штабелер; 15 - стол комплектовочный

# ЛИТЕРАТУРА

1. Векслер М.Ф. и др. Справочные материалы и их применение в строительстве. - М.; Стройиздат, 1976.

2. Готман П.Е. и др. Склады на заводах машиностроения. Справочник. - М.: Машиностроение, 1964.

3. Давыденко И.Д. Справочник по сварочным электродам. - Ростов: Ростовское книжное издательство, 1961.

4. Петров Г.Л. Сварочные материалы. - Л.: Машиностроение, 1972.

5. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. - М.: Металлургия, 1973.

6. Соколов Е.В. Справочник по сварке. Т. 2. - М.: Машгиз, 1961.

7. Тарлинский В.Д. и др. Электроды, флюсы и проволоки для сварки трубопроводов. - Л.: Недра, 1975.

8. Электроды для дуговой сварки и наплавки. Каталог. - Киев: Наукова думка, 1967.

9. ГОСТ 2246-70. Проволока стальная сварочная. - Введен 01.01.71. Срок действия до 01.01.87.

10. ГОСТ 9037-81. Флюсы сварочные плавленые - Введен 01.01.82. Срок действия до 01.01.87.

11. ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация, размеры и общие технические требования. - Введен 01.01.76. Срок действия до 01.01.86.

12. ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. - Введен 01.01.77. Срок действия до 01.01.86.

13. ГОСТ 10051-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с оcобыми свойствами. - Введен 01.01.77. Срок действия до 01.01.86.

14. ГОСТ 10052-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы. - Введен 01.01.77. Срок действия до 01.01.86.

15. ГОСТ 10543-82. Проволока стальная наплавочная. - Введен 01.01.77. Срок действия до 01.07.88.

16. ОСТ 26-291-79. Сосуды и аппараты сварные стальные. - Введен 01.01.82. Срок действия до 01.01.87.

17. ОП 1513-72. Основные положения по сварке и наплавке узлов и конструкций атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок. - М.: Металлургия, 1975.

18. Техническая инструкция 25091.0000Б. Входной контроль сварочных и наплавочных материалов, хранение их и контроль качества сварных соединений лабораторными методами. - Л.: ЛПО «Знамя труда», 1978.

19. Разработка предложений по организации централизованного изготовления оборудования для хранения и подготовки сварочных материалов. Отчет; Руководитель работы В.А. Нижегородов. - Тема 1159-78-61; инв. № 9494. - Волгоград, 1978. - 13 с.

20. Разработка технических проектов типовых участков хранения и подготовки сварочных материалов и выдача рекомендации. Отчет; Руководитель работы А.И. Лопотнов. - Тема 1159-79-131; № ГР 79006312; Инв. № 9806. - Волгоград, 1979. - 47 с., ил.

21. Разработка и внедрение проекта организации централизованного участка хранения и подготовки сварочных материалов на Дзержинском заводе «Химмаш». Отчет; Руководитель работы С.В. Липатов. - Тема 1159-79-80; инв. № 9485. - Волгоград, 1978. - 50 с.

22. Разработка и внедрение централизованного участка хранения и подготовки сварочных материалов на заводе «Ижтяжбуммаш». Отчет; Руководитель работы А.И. Лопотнов. - Тема 1159-79-236; Инв. № 10260. - Волгоград, 1980. - 55 с.

23. Разработка и внедрение комплексно-механизированного участка хранения и подготовки сварочных материалов на Хадыженском машзаводе. Отчет; Руководитель работы В.К. Сорокин. - Тема 1159-83-134; Инв. № 11373. - Волгоград, 1983. - 49 с.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организация хранения сварочных материалов. 2 2. Основные технологические требования к подготовке сварочных материалов. 3 3. Контроль качества сварочных материалов. 7 4. Основные положения по централизованной доставке сварочных материалов потребителям.. 8 5. Типовая схема участка хранения и подготовки сварочных материалов. 9 6. Рекомендуемое оборудование. 10 Приложение 1. Страница журнала поиска материалов. 17 Приложение 2. Заявка на подготовку и доставку сварочных материалов. 17 Приложение 3. Страница журнала регистрации подготовленных сварочных материалов. 17 Приложение 4. Упаковочный лист к таре с флюсом.. 18 Приложение 5. Упаковочный лист к таре с электродами и проволокой. 18 Приложение 6. Типовая схема участка. 19 Литература. 20

0145S10-06847